| 序号 | 标的名称 | 采购技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冲锋上衣 | - 采用塔丝隆牛津布面料，成分为100%锦纶短纤维；工艺要求采用精细交织技术及特殊整理工艺，背面复合乳白色防水透湿TPU膜，需要提供质检报告； - 布质要求轻盈柔软、光洁、平滑，伸缩回弹不变形，易于保养；性能要求防寒、防风、防水、防潮，透气性强，不致过敏；全线位密封压胶，防寒、防风、防水。 - （3）100%锦纶，不含有甲醛成分，洗前耐静水压＞50kPa/min，面料透湿率≥10000g/(m ·d)，表面抗湿性≥4级，撕破强力≥70N ，耐汗渍色牢度≥4级，需要提供质检报告。 - （4）颜色:采用绣红色（哈佛红）和藏青色搭配，颜色符合《中国卫生应急服装技术规范（试行）》相关规定。 - （5）款式：胸前、背后明显位置使用反光材料，在夜晚或不良天气状况提供安全防护;背部可拆换式标识牌区别不同环境穿着使用;可隐藏式帽子，头部左右转动不影响视线；两腋下有散热拉链，方便身体热量散发；腰部有收紧调节增强保暖功能；可加入可隐藏的黑色突出帽檐设计，避免被雨水直接淋到眼睛里。 ●（6）后背标识牌是可拆卸、可隐藏式，并可替换采用 “3M视觉丽”，亮银色反光字制作。前胸和后背上部有亮银色反光条，使用 “3M视觉丽”反光材料，采用热压滚烫工艺，以保证与服装面料的一体性，可提供 GW1805-2021 防护服装职业用高可视性警示服质检报告。 |
| 2 | 羽绒内胆 | - 面料采用春亚纺三防（防水、防风、防污）涂层面料，不易钻绒且轻盈，保暖效果更佳； - ●（2）填充物全部为国标90绒，需要提供质检报告 - （3）羽绒内胆可以拆卸，可以单独外穿，外有口袋，内胆袖口设计有内置防寒手套，不用时可隐藏； ●（4）防钻绒＜10根/㎡，需要提供质检报告。 |
| 3 | 应急冲锋裤 | - 款式参照《国家卫生应急队伍标识》关于服装的要求。裤腿有突出口袋，方便野外工作使用；裤耳加装金属环，方便扣挂物品；裤脚有收紧调节，方便穿着。 ●（2）耐水色牢度≥3，透湿性 ＞9000g/(㎡*24h) ，不含有甲醛及可分解致癌芳香胺染料，表面拒水性≥4级，需提供质检报告。 |
| 4 | 圆领短袖T恤 | - （1）面料：100%纯棉、需要提供质检报告 - （2）成交供应商提供设计样式包括颜色待最终打样确认后方可批量生产。 - （3）衣服右胸丝印疾控LOGO （4）每件独立包装 |
| 5 | 夏裤 | - 款式符合《中国卫生应急服装技术规范(试行)》，裤腿有突出口袋 ，裤耳加装金属环，裤脚有收紧调节，方便穿着。透气性能良好，面料采用防泼设计，颜色藏青色； - ●（2）成分为100%锦纶，断裂强力＞500N，克重90g/m，色牢度≥4级，透气性＞70mm/s，需提供质检报告。 （3）采用横向分割，口袋采用外突出立体设计，增加野外工作使用的舒适度。 |
| 6 | 鞋 | 整鞋端正，平服，内垫平眼，对称，鞋内外整洁，无明显可见缺陷 ●（1）要求有织物面，且织物面不允许有乱纱，跳纱和明显污迹，次要部位允许每只有10mm²以下瑕疵点两处，需提供详细检测报告； ●（2）缝线：线道整齐，针码均匀，鞋面线松紧一致，主要部位不允许有跳针，重针，断线，开线，次要部位循序跳线，重针一针，每只鞋不得超过两处，需提供详细检测报告； ●（3）成鞋耐折性能(不割口，连续屈绕4万次)，鞋帮裂面，不得出现底墙，帮底，鞋底开胶；≤5.0 鞋底裂纹处数：≤3处 最长裂纹长度：≤5.0 需提供检测报告； ●（4）外底耐磨性能(摩痕长度：部位；非发泡材料≤12.0) 需提供检测报告； ●（5）底墙与帮面剥离强度≥70需提供检测报告； ●（6）同双鞋对应部位允差： 前帮长度 ≤5.0（>6.5为严重缺陷） 后帮高度 低帮鞋：≤4.0（>6.5为严重缺陷） 鞋底长度 实芯底：≤2.5（>4.0为严重缺陷）发泡底：≤4.0（>6.0为严重缺陷） 宽度 实芯底：≤2.0（>3.0为严重缺陷）发泡底：≤3.0（>4.0为严重缺陷） 厚度 实芯底：≤0.5（>1.0为严重缺陷）发泡底：≤1.0（>2.0为严重缺陷）需提供详细检测报告； |
| 7 | 帽子 | （1）款式符合《国家卫⽣应急队伍标识（试行）》。前面印字“中国卫生”字样，正面中央位置标识为“卫生系统统一形象标识”（竖向标准组合）图案。 （2）平顶帽款式，采用精梳涤棉混纺面料，吸湿透气。单一尺寸规格，可以调节后部松紧拉扣。 （3）帽子有中国卫生标识，采用多彩立体电脑绣花制作，样式符合卫生系统统一标识的要求。 ●（4）耐水耐汗渍≥3级，不含有甲醛及可分解致癌芳香胺染料，需提供检测报告。 |
| 8 | 臂章 | ●（1）采用多彩立体电脑绣花工艺，整体结构采用弧度定形，提高臂章与手臂的贴合度，改进臂章的内衬板材，提高臂章的保型性能。耐水色牢度≥4级，耐摩擦色牢度≥4级。 （2）中间位置是“红花白十字”图案，第二行是承建单位名称；臂章尺寸约80*100mm，样式参照《 国家卫生应急队伍标识(试行)》。 |
| 9 | 马甲 | 1.服装设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》、《中国卫生应急服装技术规范（试行）》、“中国卫生应急男、女式多功能马甲技术规范”要求。 ●2.面料采用100%锦纶纤维塔丝龙牛津布，表面防水处理，背面复合乳白色防水透湿TPU膜。克重216gm/㎡ 衬里采用吸湿排汗网页布，夏天穿着更透气。克重154.1gm/㎡。 ●3.面料具有良好的防水透湿能力，耐静水压138kPa/min，透湿量13900g/(㎡·d)。面料具有良好的环保性能，无甲醛检出，可分解致癌芳香胺染料含量为零。（提供第三方检测报告） 4.颜色：面料为哈佛红/藏青色拼接色。 5.后背印有“中国卫生”标识，颜色采用亮银色反光字制作。胸前印有中国卫生标识，样式须符合卫生系统统一标识的要求，颜色采用金光红。 6.样式：按照中国卫生应急男、女式多功能马甲款式。 |