水泥、灌浆料技术指标

1. 常用水泥

1.1.1 各龄期强度不得低于表1-1的规定数值。

六大品种水泥不同强度等级各龄期强度值 表1-1

| 品 种 | 强度等级 | 抗压强度 |  | 抗折强度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3d | 28d | 3d | 28d |
| 硅酸盐水泥 | 42.5 | ≥17.0 | ≥42.5 | ≥3.5 | ≥6.5 |
|  | 42.5R | ≥22.0 |  | ≥4.0 |  |
|  | 52.5 | ≥23.0 | ≥52.5 | ≥4.0 | ≥7.0 |
|  | 52.5R | ≥27.0 |  | ≥5.0 |  |
|  | 62.5 | ≥28.0 | ≥62.5 | ≥5.0 | ≥8.0 |
|  | 62.5R | ≥32.0 |  | ≥5.5 |  |
| 普通硅酸盐水泥 | 42.5 | ≥17.0 | ≥42.5 | ≥3.5 | ≥6.5 |
|  | 42.5R | ≥22.0 |  | ≥4.0 |  |
|  | 52.5 | ≥23.0 | ≥52.5 | ≥4.0 | ≥7.0 |
|  | 52.5R | ≥27.0 |  | ≥5.0 |  |
| 矿渣硅酸盐水泥 火山灰硅酸盐水泥 粉煤灰硅酸盐水泥 复合硅酸盐水泥 | 32.5 | ≥10.0 | ≥32.5 | ≥2.5 | ≥5.5 |
|  | 32.5R | ≥15.0 |  | ≥3.5 |  |
|  | 42.5 | ≥15.0 | ≥42.5 | ≥3.5 | ≥6.5 |
|  | 42.5R | ≥19.0 |  | ≥4.0 |  |
|  | 52.5 | ≥21.0 | ≥52.5 | ≥4.0 | ≥7.0 |
|  | 52.5R | ≥23.0 |  | ≥4.5 |  |

注:表中强度等级栏中R表示早强型,要求3d达到较高水平。

1.1.2.技术要求

各项技术要求应符合表1-2的规定。

六大品种水泥技术要求表1-2

| 水泥品种 |  |  | 不溶物 | 烧失量 | 氧化镁 | 三氧化硫 | 细度 | 凝结时间 |  | 安定性(沸煮法) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤（%） | ≤ | ≤ | ≤（%） | 80μm方孔筛筛余≤(%) | 初凝 | 终凝 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≥（min） | ≤（min） |  |
| 硅酸盐水泥 | P·I型 |  | 0.75 | 3.0 | 5.0 | 3.5 | 比表面积>300㎡/㎏ | 45 | 390 | 必须合格 |
|  | P·Ⅱ型 |  | 1.50 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 普通硅酸盐水泥P·O |  |  | － | 5.0 | 5.0 | 3.5 |  | 45 | 600 | 必须合格 |
| 矿渣硅酸盐水泥 |  | P·S·A | － | － | 6.0 | 4.0 | 10 | 45 | 600 | 必须合 |  |
|  |  | P·S·B |  |  | － |  |  |  |  | 格 |  |
| 火山灰质硅酸盐水泥P·P |  |  | － | － | 6.0 | 5.0 | 10 | 45 | 600 | 必须合格 |
| 粉煤灰硅酸盐水泥P·F |  |  | － | － |  |  | 10 | 45 | 600 | 必须合格 |
| 复合硅酸盐水泥P·C |  |  | － | － |  |  | 10 | 45 | 600 | 必须合格 |

2、质量要求

进场水泥必须符合以上技术标准规定，如发生质量问题，供货方包退包换，由此造成甲方工期延误的损失及紧急订货增加的费用等均由供方承担。材料进场前向甲方提供出厂合格证及有资质的检测机构出具的检验报告。