沥青混合料及改性沥青混合料

1.沥青:90号道路石油沥青（A级）技术指标满足《公路沥青路面施工技术规范》JTG  F40-2004中表4.2.1-2 的质量要求。

改性沥青：改性沥青的基质沥青（90号道路石油沥青（A级））应与改性剂有良好的配伍性。改性沥青主要技术要求应符合《公路沥青路面施工技术规范》JTG  F40-2004表4.6.2的规定。

2.粗集料：技术指标满足《公路沥青路面施工技术规范》JTG  F40-2004中表4.8.2的质量要求.粒径规格满足《公路沥青路面施工技术规范》JTG  F40-2004中表4.8.3的质量要求。

3.细集料：技术指标满足《公路沥青路面施工技术规范》JTG  F40-2004中表4.9.2的质量要求. 粒径规格满足《公路沥青路面施工技术规范》JTG  F40-2004中表4.9.3、4.9.4的质量要求。

4.矿粉：技术指标满足《公路沥青路面施工技术规范》JTG  F40-2004中表4.10.1的质量要求.

5.关键性筛孔通过率（4.75/2.36）满足《公路沥青路面施工技术规范》JTG  F40-2004中表5.3.2-1 的要求.

6.矿料级配范围满足《公路沥青路面施工技术规范》JTG  F40-2004中表5.3.2-2的要求。

7.马歇尔试验技术标准满足《公路沥青路面施工技术规范》JTG  F40-2004中表5.3.3-1的要求。

8.在配合比的矿料合成级配中，0.075mm  2.36mm  4.75mm及公称最大粒径筛孔的通过率接近中值，0.3—0.6mm处避免出现驼峰。

9.供应商必须向使用单位按照单位工程的部位(层、段)提交近期沥青出厂合格证、有资质的检测单位出具的原材料试验报告、混合料配合比报告、马歇尔稳定度试验报告、沥青复检报告等。

10.混合料在出厂时，供应商应提供出厂合格证、车车出厂温度、记录出厂时间，签发运料单。

11.最佳油石比不低于如下标准：

AC-10  5.5%         AC-13  5.0%

AC-16  4.8%         AC-20  4.5%

AC-25   4.2%

最终数据由试验确定，改性沥青混合料为容易摊铺，可适当增加含油量。冬季施工最佳油石比在原有基础上上浮0.3%-0.5%。

乳化沥青

依据《JTG F40-2004公路沥青路面施工技术规范》

乳化沥青适用于适用于沥青表面处治、沥青贯入式路面、冷拌沥青混合料路面,修补裂缝，喷洒透层、粘层与封层等。

乳化沥青的质量应符合表4.3.2要求。

乳化沥青在存贮期不离析、不冻结、不破乳。

质保期：一年

改性乳化沥青

改性乳化沥青采用阳离子型聚合物改性乳化沥青，改性乳化沥青指标符合下表规定。

| 试验项目 |  | 单位 | 品种及单位 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PCR | BCR |  |
| 破乳速度 |  | --- | 快裂或中裂 | 慢裂 | T0658 |
| 离子电荷 |  | --- | 阳离子（+） | 阳离子（+） | T0653 |
| 筛上剩余量（1.18㎜），不打于 |  | % | 0.1 | 0.1 | T0652 |
| 粘度 | 恩格拉粘度E25 | --- | 1～10 | 3～30 | T0622 |
|  | 沥青标准粘度C25,3 | S | 2～25 | 12～60 | T0621 |
| 蒸发 残留物 | 含量，不小于 | % | 50 | 60 | T0651 |
|  | 针入度（100g,25℃,5s） | 0.1㎜ | 40～120 | 40～100 | T0604 |
|  | 软化点，不小于 | ℃ | 50 | 53 | T0606 |
|  | 延度（5℃），不小于 | ㎝ | 20 | 20 | T0605 |
|  | 溶解度（三氯乙烯），不小于 | % | 97.5 | 97.5 | T0607 |
| 与矿料的粘附性，裹覆面积，不小于 |  | --- | 2/3 |  | T0654 |  |
| 贮存稳定性 | 1d,不大于 | % | 1 | 1 | T0655 |
|  | 5d,不大于 | % | 5 | 5 | T0655 |