水稳技术参数

1.本材料采购按货到工地压实量计算（水泥稳定级配碎石的压实密度以2.4吨/立方计）。

2.质量保证期：一年。

3.原材料要求：

（1）水泥必须采用初凝时间大于3小时，终凝时间不小于6小时的32.5级.42.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥（缓凝水泥），水泥应有出厂合格证及生产日期，复验合格方可使用。

（2）基层.底基层用的各粒径碎石集料种类应采用青碎石（即花岗岩.玄武岩等质地坚硬的矿山石经人工破碎而成），不得使用河卵碎石及风化岩石。最大粒径不应超过31.5mm，底基层用集料最大粒径不应超过37.5 mm，基层集料级配应符合JTG-D50-2006《公路沥青路面设计规范》表6.1.6－2级配范围，底基层集料应符合JTG-D50-2006《公路沥青路面设计规范》表6.1.6－1级配范围。

表6.1.6－2

| 方筛孔尺寸 mm | 31.5 | 19.0 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.60 | 0.075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过质量百分率 % | 100 | 68－86 | 38－58 | 22－32 | 16－28 | 8－15 | 0－3 |

表6.1.6－1

| 方筛孔尺寸 mm | 37.5 | 31.5 | 19.0 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.60 | 0.075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过质量百分率 % | 100 | 93－100 | 75－90 | 50－70 | 29－50 | 15－35 | 6－20 | 0－5 |

（3）基层水泥稳定级配碎石配比为，水泥：碎石（重量比）＝5：95，七天饱水抗压强度不小于3.5mpa,底基层水泥稳定级配碎石配比为，水泥：碎石（重量比）＝4：96，七天饱水抗压强度不小于2.5mpa.材料进场前应由供方提前委托具备资质的检测机构进行水泥稳定级配碎石配合比试验，确定各组分掺量及七天饱水抗压强度、水泥灰剂量标准曲线等指标满足技术要求后，方可进场使用，供方需随货进场提供相关检测报告。

4.投标文件中需提交近一年缓凝水泥出厂合格证、有资质的试验室出具的配合比设计报告、原材料筛分报告、水泥复检报告等。

混凝土技术参数

1.商品砼使用的水泥，不得受潮，水泥出厂超过3 个月(快硬水泥1 个月)后， 必须进行复试，并按复试结果使用，严禁使用含氯化物的水泥。

2.砂的选用，以中粗砂为宜，其颗粒级配，含泥量及有害物质含量均应符合《普通砼用砂质量标准及检验方法》(JGJ52)的规定。

3.碎石和卵石的粒径应根据每次申请单的技术要求选用，其颗粒级配范围，针片状颗粒含量，含泥量及有害物质含量均应符合《普通砼用碎石或卵石质量标准及检验方 法》(JGJ53)的规定。

4.粉煤灰，特殊情况下使用，除严格按《粉煤灰在砼和砂浆中应用技术规程》(JGJ28)和有关规定外，砼中掺入粉煤灰的质量应符合现行国家标准GB/T1596 -2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》等规定，其掺量应通过试 验确定。

5.外加剂的质量必须符合《砼外加剂应用技术规范》(GB50119-2003)的规定，且使用前必须对砼减水率、终凝时间、强度、坍落度、含碱量等进行试验。

6.拌制砼用水，其水质必须符合《砼拌合用水标准》(JGJ63-2006)的规定。

7.商品混凝土坍落度及凝结时间控制: 砼塌落度由供应商根据季节、气温、运输路线、运距、浇筑部位、现场条件试配确定。

8.砼供应商在砼运送时，应随车签发发货单，其内容包括:收料单位、工程名称及部位、地址、配合比编号、运输车号、强度等级、发货数量、发车时间、达到时间、生产单位发货人、质量检查员、使用单位验收人等，签字齐全有效。

9.搅拌、运输的砼应按需供应，必须保持砼施工连续浇筑。因厂家原因使混凝土出现质量问题时，或双方制作的试块送检均不合格，应以质检站认可的检测单位进行回弹或抽芯为准，如不合格，造成的质量责任及经济损失由乙方负责。

10.冬期施工混凝土到场温度不低于15℃。

11.砼供应商必须向砼使用单位按照单位工程的部位(层、段)提供有资质的检测单位出具的以下报告:(1)原材试验报告;(2)配合比通知单;(3) 抗渗、抗冻试验报告; (4)含碱量试验及评估报告; (5) 28d 强度试验报告、同时还需向砼使用单位提供以下技术档案资料: (1) 坍落度检测记录;(2) 砼出厂合格证明等原件。

12.质保期：一年。

二灰砂砾技术要求

1.原材料基本要求：

二灰砂砾所用的石灰、粉煤灰、天然砂砾等原材料均需满足以下要求。

①石灰：石灰质量应符合规定的Ⅲ级消石灰或生石灰的技术指标，并应尽量缩短石灰的存放时间。石灰应在使用前7～10 天充分消解，消解后的石灰应保持一定的湿度，但也不能过湿成团，消石灰应过孔径10mm 的筛，并尽快使用。

②粉煤灰：粉煤灰中SiO2、Fe2O3 和Al2O3 的总含量应大于70%，粉煤灰的烧失量不应超过20%；粉煤灰的比表面积宜大于2500cm2/g。粉煤灰应是火力发电厂的副产品。

③集料：集料的最大粒径不应超过31.5mm，其颗粒组成满足规范要求。

2.压实度为2.1吨/立方。

3.质保期：一年。