砼便道砖技术要求

- 质量控制指标：防滑性/BPN≥60，抗折强度fcf≥3.0，抗压强度≥30Mpa表面平整粗糙，纹路清晰，棱角整齐，不得有蜂窝露石，脱皮等现象,并应色彩均匀。

- 应具有出厂合格证，生产日期和抗压强度，试验结果资料，铺装前进行外观与强度的试验抽样检验。

环保砖生产尺寸与外观质量允许偏差表

| 项目 |  | 单位 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度、宽度 |  | mm | ±2.0 |
| 厚度 |  |  | ±3.0 |
| 厚度差（同一砌块的厚度差） |  |  | ≤3.0 |
| 平整度 |  |  | ≤2.0 |
| 垂直度 |  |  | ≤2.0 |
| 正面粘皮及缺损的最大投影尺寸 |  |  | ≤5 |
| 缺棱掉角的最大投影尺寸 |  |  | ≤10 |
| 裂缝 | 非贯穿裂纹最大投影尺寸 |  | ≤10 |
|  | 贯穿裂纹 |  | 不允许 |
| 分层 |  |  | 不允许 |
| 色差、杂色 |  |  | 不明显 |

砼盲道砖技术要求

强度满足砼便道砖要求，预制砌块制成品外形质量要求应符合表11.6.2规定。

外观质量要求：

1.铺面平整、稳固，无空鼓、翘动、断块等缺陷；直线段与曲线段衔接和顺；

2.铺面边角整齐，纵横顺直，缝宽均匀，灌缝饱满且砂浆无外溢；

3.铺面横坡平顺，无积水、反坡缺陷，板块与盖框及构筑物衔接和顺；

- 4.铺面边角补缺部分的现浇水泥混凝土应分格整齐、纹眼清晰、表面平整。

彩色预制砌块表层应质地致密，色泽均匀、无掉色、起皮、分层、裂缝等缺陷，表面花纹图案深度不得超过彩面层厚度。

参照《无障碍设计规范》GB50763-2012。

1.质量保证期：一年

2.行进盲道触感条规格应符合表4.2.2-1的规定（图4.2.2-3）。

3.提示盲道触感圆点规格应符合表4.2.3-1的规模 (图4.2.3-5)

混凝土侧石、缘石技术要求

依据《JC 899-2016混凝土路缘石》

技术要求：

一、外形：

1.侧石、缘石应边角齐全、外形完好、表面平整，可视面宜有倒角。除斜面、圆弧面、边削角面构成的角之外，其他所有角宜为直角。

2.侧石、缘石面层（料）厚度，包括倒角的表面任何一部位的厚度，应不小于4mm。

二、外观质量

侧石、缘石外观质量应符合表1的规定。

三、尺寸偏差

侧石、缘石尺寸允许偏差应符合表2的规定。

四、力学性能

1.直线形侧石、缘石抗折强度

直线形侧石、缘石抗折强度应符合表3的规定。

表3    抗折强度                            单位为兆帕

| 强度等级 | Cf3.5 | Cf4.0 | Cf5.0 | Cf6.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均值Cf | ≥3.50 | ≥4.00 | ≥5.00 | ≥6.00 |
| 单块最小值Cfmin | ≥2.80 | ≥3.20 | ≥4.00 | ≥4.80 |

2.曲线形侧石、缘石，直线形、截面L状侧石、缘石抗压强度

曲线形侧石、缘石，直线形、截面L状侧石、缘石抗压强度应符合表4的规定。

表4    抗压强度                             单位为兆帕

| 强度等级 | Cc30 | Cc35 | Cc40 | Cc45 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均值Cc | ≥30.0 | ≥35.0 | ≥40.0 | ≥45.0 |
| 单件最小值Ccmin | ≥24.0 | ≥28.0 | ≥32.0 | ≥36.0 |

五、物理性能

吸水率 ： 侧石、缘石吸水率应不大于6.0%。