砂、砂砾及碎石技术要求

- 砂（清水砂）

（一）质量要求

1、类别：

本合同所指砂的类别为：符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-2006》中2.1.1所描述的天然砂及《公路沥青路面施工技术规范JTG F40-2004》中4.9.1中所描述的细集料。经过后期人工冲洗，形成的含泥量及泥块含量较低的天然砂成为清水砂。按使用级别分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级。

2、按砂材料用途分为：

（1）普通混凝土用砂（建筑用砂）：其质量认定依据《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-2006》及《GB-T14684-2001建筑用砂》规范执行。

（2）沥青混合料用砂（道路材料）：其质量认定依据《公路沥青路面施工技术规范JTG F40-2004》规范执行。

3、砂的粗细程度按细度模数μf 分为粗、中、细、特细四级,其范围应符合以下规定：  粗砂：μf =3.7～3.1

中砂：μf =3.0～2.3

细砂：μf =2.2～1.6

特细砂：μf =1.5～0.7

（二）、技术要求

1、颗粒级配

（1）普通混凝土用砂：

颗粒级配应符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-2006》中表3.1.2-2的要求：

表3.1.2-2

| 级配区 累计筛余% 公称直径mm | Ⅰ区 | Ⅱ区 | Ⅲ区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.0mm | 10-0 | 10-0 | 10-0 |
| 2.5mm | 35-5 | 25-0 | 15-0 |
| 1.25mm | 65-35 | 50-10 | 25-0 |
| 0.63mm | 85-71 | 70-41 | 40-16 |
| 0.315mm | 95-80 | 92-70 | 85-55 |
| 0.16mm | 100-90 | 100-90 | 100-90 |

- 沥青混合料用天然砂颗粒级配应符合《公路沥青路面施工技术规范JTG F40-2004》中表4.9.3的要求：

沥青混合料用天然砂规格 表 4.9.3

| 筛孔尺寸 (mm) | 通过各孔筛的质量百分率(%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 粗砂 | 中砂 | 细砂 |
| 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 | 100 90～100 65～95 35～65 15～30 5～20 0～10 0～5 | 100 90～100 75～90 50～90 30～60 8～30 0～10 0～5 | 100 90～100 85～100 75～100 60～84 15～45 0～10 0～5 |

2、含泥量及泥块含量：

（1）普通混凝土用砂：含泥量及泥块含量应符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-2006》中表3.1.3、3.1.4的要求：

表3.1.3天然砂中含泥量

| 混凝土强度等级 | ≥C60 | C55-C30 | ≤C25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含泥量% | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤5.0 |

表3.1.4砂中泥块量

| 混凝土强度等级 | ≥C60 | C55-C30 | ≤C25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泥块含量% | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤2.0 |

(2)沥青混合料用含泥量及泥块含量参照上条执行。

- 砂的坚固性应采用硫酸钠溶液检验，试样经5次循环后，其质量损失应符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-2006》中表3.1.6的规定。

4、当砂中含有云母、轻物质、有机物、硫化物及硫酸盐等有害物质时，其含量应符合《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JGJ52-2006》中表3.1.8的规定。

二、天然砂砾（混砂）

1、质量认定依据《CJJ1-2008城镇道路工程施工与质量验收规范》执行

2、天然砂砾作为路基填料，颗粒级配、强度（CBR）值应符合设计要求，其最小强度应符合表6.3.9-1规定。

表6.3.9-1　路基填料的最小强度

| 填方类型 | 路床顶面以下深度（cm） | 最小强度（CBR％） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 城市快速路、主干路 | 其它等级道路 |
| 路床 | 0～30 | 8.0 | 6.0 |
| 路基 | 30～80 | 5.0 | 4.0 |
| 路基 | 80～150 | 4.0 | 3.0 |
| 路基 | ＞150 | 3.0 | 2.0 |

3、天然砂砾用作级配砂砾及级配砾石，可作为城市次干路及其以下道路基层。天然砂砾应质地坚硬，含泥量不得大于砂质量（粒径小于5mm）的10％，砾石颗粒中细长及扁平颗粒的含量不得超过20％。

4、级配砾石作次干路及其以下道路底基层时，级配中最大粒径宜小于53mm，作基层时最大粒径不得大于37.5mm。

5、级配砂砾及级配砾石的颗粒范围和技术指标宜符合表7.6.2的规定。

表7.6.2　级配砂砾及级配砾石的颗粒范围及技术指标

| 项目 |  | 通过质量百分率（％） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基层 | 底基层 |  |
|  |  | 砾石 | 砾石 | 砂砾 |
| 筛 孔 尺 寸 （mm） | 53 |  | 100 | 100 |
|  | 37.5 | 100 | 90～100 | 80～100 |
|  | 31.5 | 90～100 | 81～94 |  |
|  | 19.0 | 73～88 | 63～81 |  |
|  | 9.5 | 49～69 | 45～66 | 40～100 |
|  | 4.75 | 29～54 | 27～51 | 25～85 |
|  | 2.36 | 17～37 | 16～35 |  |
|  | 0.6 | 8～20 | 8～20 | 8～45 |
|  | 0.075 | 0～7② | 0～7② | 0～15 |
| 液限（％） |  | ＜28 | ＜28 | ＜28 |
| 塑性指数 |  | ＜6（或9①） | ＜6（或9①） | ＜9 |

注：1表中①示潮湿多雨地区塑性指数宜小于6，其他地区塑性指数宜小于9；

2表中②示对于无塑性的混合料，小于0.075mm的颗粒含量接近高限。

6、集料压碎值应符合表7.7.1-2的规定。

表7.7.1-2　级配碎石及级配碎砾石压碎值

| 项 目 | 压 碎 值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 基 层 | 底基层 |
| 城市快速路、主干路 | ＜26％ | ＜30％ |
| 次干路 | ＜30％ | ＜35％ |
| 次干路以下道路 | ＜35％ | ＜40％ |

三、碎石

石的质量要求

- 普通混凝土用石（建筑用石）：其质量认定依据《JGJ52-2006普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》执行。

- 沥青混合料用石（道路材料）：其质量认定依据《公路沥青路面施工技术规范JTG F40-2004》规范执行。

- 碎石筛应采用方孔筛。石的公称粒径、石筛筛孔的公称直径与方孔筛筛孔边长应符合表3.2.1-1的规定。

（1）普通混凝土用碎石：

碎石或卵石的颗粒级配,应符合表 3.2.1-2的要求。混凝土用石应采用连续粒级。 单粒级宜用于组合成满足要求级配的连续粒级,也可与连续粒级混合使用,以改善其级配或配成较大粒度的连续粒级。

当卵石的颗粒级配不符合本标准表3.2.1-2要求时，应采取措施并经试验证实能确保工程质量后，方允许使用。

碎石或卵石中针、片状颗粒含量应符合表 3.2.2 的规定。

碎石或卵石中的含泥量应符合表 3.2.3 的规定。

对于有抗冻、抗渗或其它特殊要求的的混凝土，其所用碎石或卵石的含泥量不应大于 1.0%。当碎石或卵石的含泥是非黏土质的石粉时，其含混量可由表3.2.3 的 0.5%、1.0%、2.0%,分别提高到 1.0%、l.5%、3.0%。

碎石或卵石中的泥块含量应符合表 3.2.4 的规定。

对于有抗冻、抗渗和其它特殊要求的强度等级小于C30的混凝土,其所用碎石或卵石的泥块含量应不大于 0.5%；

碎石的强度可用岩石的抗压强度和压碎值指标表示。岩石的抗压强度应比所配制的混凝土强度至少高20%。当混凝土强度等级大于或等于C60时，应进行岩石抗压强度检验,岩石强度首先应由生产单位提供，工程中可采用压碎值指标进行质量控制。碎石的压碎值指标宜符合表3.2.5-1的规定。

卵石的强度用压碎值指标表示。其压碎值指标宜符合表 3.2.5-2 的规定采用。

碎石和卵石的坚固性应用硫酸钠溶液法检验,试样经5次循环后,其质量损失应符合表3.2.6的规定。

碎石或卵石中的硫化物和硫酸盐含量,以及卵石中有机物等有害物质含量应符合表3.2.7 的规定。

当碎石或卵石中含有颗粒状硫酸盐或硫化物杂质时,应进行专门检验,确认能满足混凝土耐久性要后，方可采用。

- 沥青混合料用碎石：

沥青混合料用碎石应该洁净、干燥、表面粗糙，质量应符合表 4.8.2 的规定。

沥青混合料用碎石的粒径规格应按表 4.8.3 的规定执行

机制砂技术要求

质量要求：

- 1、本合同所称机制砂为：岩石经过除土开采，机械破碎，筛分过滤而成的公称直径小于5.0mm的岩石颗粒。

- 2、道路用机制砂应洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配，其质量应符合《公路沥青路面施工技术规范JTG F40-2004》表 4.9.2的要求，与天然砂相同。

- 3、机制砂颗粒级配及规格应符合表4.9.4的要求

- 4、机制砂宜采用专用的制砂机制造，并选用优质石料生产。

石屑技术要求

质量要求：

石屑是采石场破碎石料时通过 4.75mm 或 2.36mm 的筛下部分，其质量应符合《公路沥青路面施工技术规范JTG F40-2004》表 4.9.2的要求，参照天然砂、机制砂技术指标。

当使用石屑规格为0-3mm、0-5mm时，颗粒级配应符合《公路沥青路面施工技术规范JTG F40-2004》表 4.9.4的要求：

当使用石屑规格为3-5mm、3-10mm时，其颗粒级配应符合《公路沥青路面施工技术规范JTG F40-2004》表 4.8.3中关于粗集料S13、S14的规格要求：

当石屑生产采用喷水抑制扬尘工艺时，应特别注意含粉量不得超过表中要求。