花岗岩侧石技术要求

一、适用标准：

盲道砖应符合现行国家《无障碍设计规范》	GB50763要求。花岗石质量应符合《天然花岗石建筑板材》（GB/T18601-2009）、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2002及《城镇道路工程施工与质量验收规范》标准的要求；放射性须符合《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566）中分类使用的规定。花岗岩面层表面应洁净、平整、无磨痕，且应图案清晰，色泽一致，接缝平整，周边顺直，镶嵌正确。板块无裂纹，缺楞、掉角等缺陷。花岗岩面层的允许偏差应符合GB50209—2002中表6.1.8的规定。检验方法：同GB50209—2002的检验方法及其中表6.1.8的规定相同。质量记录提供花岗岩材质合格证明文件及检测报告、复试报告

二、技术指标

（1）规格尺寸允许偏差（单位：mm）

| 方向/分类 | 花岗岩路缘石 |
| --- | --- |
| 长、宽度 | 0～～2.0 |
| 高度≤500 | ±2.0 |
| 高度≥500 | ±2.5 |

| 长度范围 | 花岗岩路缘石 |
| --- | --- |
| 500～≤1000 | 1.5 |

（2）平面度允许极限偏差（单位：mm）

| 长度范围 | 花岗岩路缘石 |
| --- | --- |
| ≤1000 | 1.0 |

（3）角度允许极限公差（单位：mm）

| 测定项目 | 限量 |
| --- | --- |
| 内照射指数（Im） | ≤1.0 |
| 外照射指数（Ir） | ≤1.3 |

（4）干燥（水饱合）压缩强度≧100 MPa

（5）干燥（水饱合）弯曲强度≧8.0 MPa

（6）25次冻融循环后压缩强度≧100 MPa

三、工艺标准

规格品种均符合设计要求，外观颜色一致，表面平整，形状尺寸、图案花纹正确，厚度一致并符合设计要求，边角整齐，无翘曲、裂纹等缺陷。

质量标准

1.主控项目

（1）原料应符合9.19.4.2的要求。

（2）检验方法：同GB50209—2002

2.一般项目

花岗岩面层表面应洁净、平整、无磨痕，且应图案清晰，色泽一致，接缝平整，周边顺直，镶嵌正确。板块无裂纹，缺楞、掉角等缺陷。

大理石和花岗岩面层的允许偏差应符合GB50209—2002中表6.1.8的规定。

检验方法：同GB50209—2002的检验方法及其中表6.1.8的规定相同。

3.观感和使用等要求说明

（1）花岗岩路缘石要求均匀，不得有坑窝、划痕、缺棱、缺角、裂纹。表面纹理均匀、顺畅，不得有明显影响观感的色线或色斑。

（2）颜色要符合采购人指定的样品。天然石材不允许有染色和电解等情况。单项工程侧石应从矿口控制，确保所供石材均从该矿山同一矿口采取，从而保证整体颜色协调。石材品种选定后应封存各方认可的标准样板，样板选用颜色深浅各一块，作为控制色差的上下限。供货应以样板的花纹色调为基准，并保证同一面上花纹颜色协调。

（3）石材加工符合技术指标要求，水切面要平滑顺直，不允许有毛刺及崩边现象；开槽尺寸、深度、位置符合采购单要求。

花岗岩盲道砖技术要求

- 盲道砖应符合现行国家《无障碍设计规范》	GB50763要求。花岗石质量应符合《天然花岗石建筑板材》（GB/T18601-2009）、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2002及《城镇道路工程施工与质量验收规范》标准的要求；放射性须符合《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566）中分类使用的规定。

三、花岗岩面层表面应洁净、平整、无磨痕，且应图案清晰，色泽一致，接缝平整，周边顺直，镶嵌正确。板块无裂纹，缺楞、掉角等缺陷。花岗岩面层的允许偏差应符合GB50209—2002中表6.1.8的规定。检验方法：同GB50209—2002的检验方法及其中表6.1.8的规定相同。质量记录花岗岩材质合格证明文件及检测报告、复试报告

火烧板技术要求

一、技术参数

表13.2.1石材物理性能及外观质量

| 项目 |  | 单位 | 允许值 | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理性能 | 饱和抗压强度 | MPa | ≥80 |  |
|  | 饱和抗折强度 | MPa | ≥9 |  |
|  | 体积密度 | g/Cm³ | ≥2.5 |  |
|  | 磨损率 | % | ＜4 |  |
|  | 吸水率 | % | ＜1 |  |
|  | 孔隙率 | % | ＜3 |  |
| 外观质量 | 缺棱 | 个 | 1 | 面积不超过5mm*10mm，每块板材 |
|  | 缺角 | 个 |  | 面积不超过2mm*2mm，每块板材 |
|  | 色斑 | 个 |  | 面积不超过15mm*15mm，每块板材 |
|  | 裂纹 | 条 | 1 | 长度不超过两端顺延至板边总长度的1/10（长度＜20cm不计）每块板 |
|  | 坑窝 |  | 不明显 | 粗面板材的正面出现坑窝 |

厂家应提供强度，耐磨性能试验报告及产品合格证。

二、工艺标准

规格品种均符合设计要求，外观颜色一致，表面平整，形状尺寸、图案花纹正确，厚度一致并符合设计要求，边角整齐，无翘曲、裂纹等缺陷。

质量标准

1.主控项目

（1）原料应符合9.19.4.2的要求。

（2）检验方法：同GB50209—2002

2.一般项目

花岗岩面层表面应洁净、平整、无磨痕，且应图案清晰，色泽一致，接缝平整，周边顺直，镶嵌正确。板块无裂纹，缺楞、掉角等缺陷。

大理石和花岗岩面层的允许偏差应符合GB50209—2002中表6.1.8的规定。

检验方法：同GB50209—2002的检验方法及其中表6.1.8的规定相同。