包2：消防被装技术参数要求

| 序号 | 采购货物名称 | 数量 | 产品技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夏季备勤服 | 47套 | ★1、主面料为消防深火焰蓝毛涤混纺，面料成分为：≥50%丝光羊毛、34%涤纶短纤、15%莱赛尔、1%导电纤维，纱线规格为 9.1tex×2/纬纱 16.7tex×1（110Nm/2×60Nm/1），面料克重为≥ 145g/㎡，其质量应符合相关面料技术规范要求。 2、袋布为消防深火焰蓝涤棉隐条细布，经纱 111dtex/36f 涤纶低弹网络丝（NSY 纬纱 13tex 80/20 T/C，其质量要求应符合相关面料技术规范。 3、身粘合衬规格为PA经纱 55.5dtex/48f。腰衬为：TC2133—166 规格为 PA+PES 27tex/27tex。 4、尺码要求：160-185全号 |
| 2 | 春秋备勤服 | 47套 | ★1、主面料为消防深火焰蓝毛涤混纺，面料成分为≥50%丝光羊毛、34%涤纶短纤、15%莱赛尔、1%导电纤维，纱线规格为 9.1tex×2/纬纱 16.7tex×1（110Nm/2×60Nm/1），面料克重为 ≥145g/㎡，其质量应符合相关面料技术规范要求。 2、次面料：里布：100%涤纶 3、袋布为消防深火焰蓝涤棉隐条细布，经纱 111dtex/36f 涤纶低弹网络丝（NSY 纬纱 13tex 80/20 T/C，其质量要求应符合相关面料技术规范。 4、身粘合衬为规格为PA经纱 55.5dtex/48f。腰衬规格为 PA经纱 27tex/27tex。 5、尺码要求：160-185全号 |
| 3 | 冬备勤服 | 47套 | ★1、主面料为消防深火焰蓝毛涤混纺弹力，面料成分为 ≥70%羊毛、15%涤纶短纤、10%莱赛尔、1%导电、4%氨纶（仅纬向），纱线规格为 12.5tex×2/纬纱 12.5tex×2（80Nm/2/80Nm/2），面料克重为≥ 236g/㎡，其质量应符合相关面料技术规范要求。 2 、里料为消防深火焰蓝加厚防静电涤丝绸， 规格为经纱83dtex/48f FDY+20dtex 导电丝， 纬纱 167dtex/48f DTY ， 质量要求应符合相关面料技术规范要求。 3、袋布为消防深火焰蓝涤棉隐条细布，经纱 111dtex/36f 涤纶低弹络丝（NSY）纬纱 13tex 80/20 T/C，质量要求应符合相关面料技术规范要求。 4、身粘合衬规格为PA经纱 55.5dtex/48f。腰衬为 TC2133—166，规格为PA+PES 27tex/27tex。 5、尺码要求：160-185全号 |
| 4 | 19式消防冬作训帽 | 47顶 | 帽顶：平顶；颜色：火焰蓝；材质：棉质； 防刮面料 |
| 5 | 19式消防棉帽 | 47顶 | 材质：棉质；颜色：火焰蓝； |
| 6 | 19式消防冬作训服 | 47套 | - 面料涤棉平纹细帆布涤纶 80%，棉 20%，型号 165/88-185/108 2.面料性能及技术参数： - 2.1 断裂强力，经向：≥ 900N，纬向：≥ 600N； 2.2 撕破强力，经向：≥ 60N,纬向：≥ 40N； 2.3 耐摩擦色牢度，干摩：≥4级，湿摩：≥ 3 级。 |
| 7 | 19式消防绒衣裤 | 47套 | - 绒衣裤采用涤纶防静电摇粒绒面料 - 火焰蓝，100%腈纶， 3.衣服型号160-185全号 |
| 8 | 19式消防员备勤大衣 | 47件 | - ★1.面料：深火焰蓝涤纶复合布。面层为防静电涤丝弹力面料，里层为55g/㎡涤纶纬编针织布 ； - ★2.面层成份为涤纶99.79%、导电纤维0.21%，里层成份为涤纶100%；面层纱支为经纱89.9dtex、纬纱:89.9dtex，里层纱支为涤纶83.3dtex； - 3.面料克重复合后210 g/㎡。 - 4.絮料：超纤维/克重（g/㎡）200/150(身/袖)/ 件,毛领采用环保人造貂绒 |
| 9 | 19式消防备勤作训帽 | 47顶 | 帽顶：平顶；颜色：火焰蓝 材质：棉质 |
| 10 | 19式消防夏作训服 | 47套 | - 面料涤棉混纺斜纹布，涤纶 35%，棉 65%， - 尺码： 165/88-185/108 3.面料性能及技术参数： - 3.1 断裂强力，经向：≥ 900N，纬向：≥ 600N； 3.2 撕破强力，经向：≥ 60N,纬向：≥ 40N； 3.3 耐摩擦色牢度，干摩：≥4级，湿摩：≥ 3 级。 |
| 11 | 19式短袖体能训练服 | 47套 | - 面料;聚酯纤维针织布，规格 ≥150g/㎡； - 短裤面料名称为：聚酯纤维针织布，规格 160g/㎡； |
| 12 | 消防无袖衫 | 47件 | 材质：棉类混纺；颜色：火焰蓝； |
| 13 | 19式消防布鞋 | 47双 | 布面，跟脚，舒适，防臭处理， |
| 14 | 19式消防裤衩 | 47条 | 材质：纯棉。 |
| 15 | 春秋训练鞋 | 47双 | 1、整鞋的主体颜色应为黑色，尺码为：35-47码，最大码整双质量≤1.6 KG。 . 2、★鞋面:头层≥1.68mm 阻燃防水牛皮+1200D尼龙。 3、脚踝：使用的记忆泡绵，保护脚踝。 4、鞋底：材质采用橡胶底。 5、靴内采用防霉抗菌吸湿排汗防臭缓冲鞋垫； 6、防寒：耐寒零下20度100000次无裂痕 7、主要功能：中底防刺，大底防滑， 包头防砸 ，耐磨，耐高温，中腰滑降功能。鞋垫有防臭透气，舒适性强。 8、鞋底防穿刺层：采用复合纤维防穿刺材料PS4，抗刺穿力大 ≥1100N。 9、靴头采用复合塑钢防砸包头，耐压力≥15KN,抗冲击性≥200J冲击能量。 |
| 16 | 19式消防夏袜 | 47双 | 材质：精梳棉;颜色：黑色，防臭。 |
| 17 | 19式消防冬袜 | 47双 | 材质：精梳棉;颜色：黑色，防臭。 |
| 18 | 19式消防脸盆 | 47个 | 材质：聚丙烯；颜色：浅蓝； 尺寸：38cm*24cm*10cm（±2CM）； 特点：耐摔、耐挤压； |
| 19 | 19式消防口杯 | 47个 | 材质：聚丙烯；颜色：浅蓝；规格：直径：9cm×高：9cm。 |
| 20 | 19式消防毛巾 | 47条 | 颜色：蓝色；产品规格：≥ 75*35cm；产品材质：纯棉； |
| 21 | 19式消防留守包 | 47个 | - ★规格尺寸：长89cm*宽39cm*高18.5cm （±2cm） 2.里布：210D加密黑色里布。 3.内侧袋料：800D黑色，并配有一个1000D PVC防水鞋袋，里面有隔层。 4.★配色料：底料黑色网+防水1680D料。 5.反光料：5CM阻燃反光带，珍珠棉3.0MM+5.0MM+8.MM。 6.网布：PVC胶网，内包边：平纹0.5MM包边带，双头拉链。 7.底脚条：2条，底部轮子两边配有塑胶防撞板。 8.名片框：2.5MM透名胶。 9.织带：1.5"和2"平纹加密织带厚1.4MM。 10.扣具：1.5人头环和1.5勾扣.1.5日字扣。 11.拉片:正面CFR。 12.★拉杆：铝管 + PP 塑胶手把 长度为20寸，全铝，内管枪色，手把饰条喷深灰。 13.塑胶黑色；轮子直径9.5CM PP材质，内圈银色。 14.★所用面料材质离甲醛的含量应≤300mg/kg，禁用偶氮染料的含量≤30mg/kg，气味≤3级 |
| 22 | 19式消防挎包 | 47个 | 颜色：黑色；面料：耐磨牛津布面料； 尺寸：30CM*23CM*7CM(±3CM)。 |
| 23 | 19式消防水壶 | 47个 | 铝制水壶，容量≥ 1L，密封圈盖不漏水。 配套帆布壶套，带背带； |
| 24 | 19式消防编织外腰带 | 47条 | 材质：腰带锁扣为塑料材质； 颜色：黑色；材质：织布；扣合方式：插扣。 |
| 25 | 19式消防编织内腰带 | 47条 | 材质：腰带锁扣为钢质材料； 颜色：黑色；材质：织布。 |
| 26 | 19式消防枕头 | 47个 | 颜色：蓝色；面料：80%涤、20%棉； 填充物：硬质定型棉；尺寸：长 45cm（±1cm）×宽 26cm（±1cm）， |
| 27 | 19式消防棉被 | 47床 | 被套，面料：棉：80%，涤：20%；颜色：蓝色；★ 被胎成分：棉90%； ★被罩尺寸：210cm*150cm（±3cm）； 被胎：200cm*147cm（±3cm）；★重量：3.25（±0.5）kg。 |
| 28 | 19式消防床单 | 47床 | 颜色：白色；面料成份：涤:80%,棉:20%； 尺寸：210cm*110cm（±3cm）。 |
| 29 | 19式消防毛巾被 | 47床 | 尺寸：145cm*200cm（±5cm）；吸湿排汗，透气。 颜色：蓝色。重量：1（±0.5）kg。★重量：1（±0.5）kg。 |
| 30 | 19式棉褥 | 47床 | 棉褥套颜色：白色；面料成份：棉：50%，涤：50%； 填充物：全化纤棉胎；尺寸：190cm*85cm（±3cm）。★重量：2.3（±0.5）kg。 |
| 31 | 19式棉垫 | 47床 | 硬质热熔棉床垫，外用加厚帆布包裹；尺寸： 88cm*195cm（±3cm）。★重量：3.5（±0.5）kg。 |