数量：533盏
灯杆技术说明:

(1) 灯具总高度13米。灯杆下节截面尺寸为250*250*4.0mm，灯杆上节截面尺寸200*200*4.0mm。底部法兰 490mm*490mm*20mm。灯体结构应具有良好的防水、防盗性能，检修门内有合理的操作空间和电器安装附件。

(2) 保证使用年限大于20年且不腐蚀。

(3) 灯杆材质为国标Q235材质，杆体焊接方式为自动氩弧焊接，着色探伤检验达GB/T3323-1989Ⅲ标准要求，灯杆无横向焊接或接口；所有焊接焊缝光滑平整，无凹凸起伏、无毛刺、无任何漏焊。灯杆底盘与杆体间采用上下两条焊缝的焊接方式，并采用加强脚筋，以保证灯杆坚固。
(4) 灯杆整体采用内外热镀锌防腐处理，符合GB—/T13912-92标准。设计使用寿命应不低于30年，镀锌表面应光滑美观，颜色基本一致，捶击试验后不起皮、不剥落；经整体精细抛光打磨后，表面采用静电喷塑工艺;因考虑使用环境的特殊性，所用塑粉为国内一线品牌， 户外专用塑粉，高温固化温度不低于220℃且固化时间不低于20分钟，且喷塑的塑层质量稳定、不褪色、不脱落、附着力好，抗紫外线辐射寿命不低于7年。

(5) 灯头与灯杆连接为高强度不锈钢螺栓，并设有平垫片、弹簧垫片，预留辅臂安装构件及穿线孔位。电器门采用激光切割，电器门与灯体浑然一体，开门处不焊接凸台，检修门处有接线盒设置，接线盒内有空气断路器和防雷器等设备装置。

(6) 灯杆法兰板采用等离子切割成形，周边光洁，无毛刺，外观美观，孔位准确。

(7) 整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔、咬边等，焊缝光滑平整 无凸凹起伏。

(8) 灯杆包装为棉纺布加气泡袋双层包装，防止运输损坏。

灯具技术说明:

(1) 灯头为扇形造型，为保证整体造型，以及表面凹凸纹路的质感，考虑受力性、安全性、一致性以及凸显整体的效果，灯壳采用304优质不锈钢板经激光切割拼封焊接制作，为保证灯具强度;同时便于维护维修，采用模组式布局。表面经打磨抛光处理后静电喷涂户外专用塑粉，经高温固化，防腐20年以上，颜色同杆体

(2) 灯头照明功率:300W,，灯具主照明光源色温3700K-4200K，使用温度-35℃-60℃;单个模组防护等级>IP68;光效>130LM/W;显色指数>80Ra;寿命>50000小时;5万小时光通维持率≥80%;

适配电源选用国内一线品牌电源，具有自动变换功率功能，同时符合加装单灯控制器，要求额定电压±20%范围内正常使用。

(3) 为保证灯具光衰及寿命，灯具为LED模组散热设计。为保证散热效果模组材质高导热铝合金材质;单个模组光源功率可达60W，模组为优质PC灯罩。单个模组是一个独立光源， 可灵活互换，方便拆装。同时模组防碰撞等级IK10，模组光源为进口单颗粒 5050LED 光源(推荐使用美国科锐、荷兰飞利浦、韩国三星等同档次产品)。模组光源需经过CQC认证。模组光源通过浪涌、耐热、耐火、耐起痕检测。无锈蚀现象。

