抢险物资技术参数

| 产品名称 | 吨包 |  |
| --- | --- | --- |
| 产品执行标准 | GB/T 10454-2000《集装袋》 |  |
| 基布抗拉强度 | 横向 | ≥1470N/50mm |
|  | 纵向 | ≥1470N/50mm |
| 基布伸长率 | 横向 | ≤40% |
|  | 纵向 | ≤40% |
| 数量 | 10000包 |  |
| 质保期 | 避光保存三年 |  |
| - 1、产品名称：吨袋。 - 2、材质：聚丙烯pp。 3、吨袋1T白塑料。 4、袋身尺寸（直径×高）：ф1200mm*1350mm。 5、袋重：大于145g/㎡。 6、封口布尺寸（周长×高）：385cm×80cm。 7、进料口封口部必须用覆膜编织布双挝边缝纫而成。 8、起吊型式：2吊带十字兜底。 9、袋身、吊耳、吊带、围带连接、缝纫情况：凡搭接处均有缝纫，用以固定或受力；吊耳和吊带跨接。 10、每条吊带有效长度（高于袋身的部分）：吊耳有效高度（非长度）600mm。 11、吊带宽度：不低于8cm。 12、吊带吊耳数量：2个吊耳。 13、吊带强度、耐磨要求：除符合国家标准中对物理强度的要求外，还要适应叉车方形等形状叉子装卸的耐磨要求。 14、围带：一条上围带和中间围带与吊带连接处打交叉花。 15、扎口绳：长50cm。 |  |  |