油漆工艺及规格

### 一、材料选择标准

- 室内场景：如办公室、商场，需选用环保型油漆（如水性漆），甲醛、苯等有害物质含量需符合 GB 18581《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准。

- 油漆需具备国家质检报告、环保认证（如中国环境标志认证 “十环标志”），进口油漆需提供海关检测报告及中文说明书。

### 二、施工前准备标准

- 基层处理要求

- 表面清洁：基层（墙面、金属、木材等）需无灰尘、油污、锈迹、起皮等，金属表面需通过喷砂或打磨达到除锈等级 Sa2.5（ISO 8501-1 标准）。

- 平整度要求：墙面基层平整度误差≤3mm/2m（用靠尺检测），裂缝、孔洞需用腻子修补并打磨平整。

- 含水率控制：木材基层含水率≤12%，墙面基层含水率≤8%（避免油漆开裂、起泡）。

- 环境条件标准：施工温度需在 5℃-35℃之间，湿度≤85%，避免在雨天、大风天或低温环境下施工。

### 三、施工过程操作标准

- 油漆调配规范

- 按说明书比例混合主漆与固化剂、稀释剂，搅拌均匀后过滤（滤网目数≥120 目），静置 10-15 分钟消除气泡。

- 调色需使用专用色浆，按色卡标准调配，先做小样测试，确认颜色符合设计要求后再批量施工。

- 施工工艺要求

- 涂刷方式：

- 刷涂：适用于小面积或细节处，需顺纹理方向涂刷，避免漏刷、流挂。

- 滚涂：适用于墙面，滚筒需选用合适绒毛长度（如粗墙面用长绒毛），保持均匀用力。

- 喷涂：适用于大面积施工，喷枪压力控制在 0.3-0.5MPa，喷嘴与基层距离 30-40cm，走枪需匀速，重叠宽度 1/3-1/2。

- 涂层厚度：

- 普通工装墙面：底漆≥30μm，面漆≥60μm，总厚度≥90μm（用测厚仪检测）。

- 金属防腐：底漆（防锈漆）≥50μm，中间漆≥80μm，面漆≥50μm，总厚度≥180μm。

- 间隔时间：每道涂层需干透（表干≥2 小时，实干≥24 小时），再进行下一道施工，避免层间附着力不足。

### 四、安全与环保标准

- 施工安全要求

- 施工现场需通风良好，配备消防器材，禁止明火；施工人员需佩戴防毒面具、手套、护目镜，避免油漆接触皮肤或吸入呼吸道。

- 电气设备需符合防爆标准，避免静电引发火灾。

- 环保排放要求

- 溶剂型油漆施工时，挥发性有机物（VOC）排放需符合 GB 30981《建筑涂料挥发性有机物限量》标准（如室内用面漆 VOC≤80g/L）。

- 废油漆、稀释剂需分类存放，由专业环保公司回收处理，禁止随意倾倒。

### 五、验收与质量标准

- 外观质量验收

- 表面应平整、光滑，无流挂、刷痕、气泡、漏涂、色差等缺陷，颜色符合设计色卡（偏差 ΔE≤2）。

- 阴阳角、线条处需顺直，无毛刺，分色线清晰、整齐。

- 性能检测标准

- 附着力：用划格器测试（GB/T 9286），涂层脱落面积≤5% 为合格。

- 耐擦洗性：室内墙面漆需通过≥5000 次擦洗测试（GB/T 9266），无露底现象。

- 耐候性：室外油漆经 500 小时人工老化试验（GB/T 1865），涂层无粉化、开裂、变色。