工装玻璃工艺标准

### 一、设计与选材标准

#### 1. 安全性设计要求

- 抗震标准
根据建筑所在地的抗震设防烈度（GB 50011《建筑抗震设计规范》），确定玻璃的厚度、强度及安装结构。

- 防爆与防坠落设计
人员密集区域（如商场中庭）的玻璃隔断、落地窗需使用夹胶玻璃（PVB 夹层），若发生破裂时碎片会粘附在夹层上，避免坠落伤人。

#### 2. 材料选型标准

- 玻璃类型与性能指标

| 玻璃类型 | 主要用途 | 关键标准 |
| --- | --- | --- |
| 钢化玻璃 | 隔断、门窗 | GB 15763.2《建筑用安全玻璃 第 2 部分》 |
| 夹层玻璃 | 防爆、采光顶 | GB 15763.3《建筑用安全玻璃 第 3 部分》 |
| 中空玻璃 | 保温、隔音 | GB/T 11944《中空玻璃》 |
| 镀膜玻璃 | 节能、遮阳 | GB/T 18915.1《镀膜玻璃 第 1 部分》 |

- 配套材料要求

- 密封胶：需符合 GB 16776《建筑用硅酮结构密封胶》，耐候性≥20 年，且通过紫外线老化测试。

- 五金件：不锈钢材质需达到 304 及以上标准，承重配件（如玻璃夹）需通过载荷测试（如单点承重≥100kg）。

### 二、加工工艺标准

#### 1. 尺寸与精度控制

- 切割与磨边要求

- 尺寸偏差：边长≤2000mm 时，误差≤±1mm；边长 > 2000mm 时，误差≤±1.5mm（GB/T 11944）。

- 磨边质量：边缘需进行精磨或抛光处理，不得有崩边、毛刺，倒角角度一般为 45°±5°，防止应力集中导致破裂。

- 钻孔与开孔标准

- 孔位偏差≤±0.5mm，孔径误差≤±0.3mm，孔边缘需进行二次磨边，避免应力开裂（参考 JGJ 102《玻璃幕墙工程技术规范》）。

#### 2. 特殊工艺处理

- 钢化处理

- 钢化应力值需达到 90MPa 以上，碎片状态要求 50mm×50mm 区域内碎片数≥40 片（GB 15763.2），且需进行均质处理（HST）以降低自爆率。

- 夹层与中空加工

- 夹层玻璃的 PVB 胶片厚度≥0.76mm，胶合后需完全排除气泡，边缘密封宽度≥7mm；中空玻璃的空气层厚度常见为 9mm、12mm，密封胶层宽度≥5mm，且需填充干燥剂防止结露（GB/T 11944）。

### 三、安装施工标准

#### 1. 基层与结构要求

- 支撑框架安装

- 金属框架（如铝合金、钢结构）的垂直度偏差≤3mm/2m，平整度偏差≤2mm/2m，焊接处需做防锈处理（涂刷环氧富锌底漆 + 面漆）。

- 预埋件或膨胀螺栓的抗拉拔力需通过现场测试（如单个螺栓抗拉≥5kN）。

#### 2. 玻璃安装规范

- 固定方式与间隙控制

- 点支式玻璃幕墙：驳接爪安装位置偏差≤±2mm，玻璃与金属件之间需加装橡胶垫块（厚度≥3mm），避免硬性接触。

- 卡槽式安装：玻璃与卡槽的间隙需≥5mm，底部需设置承重垫块（硬质橡胶或铝合金），长度≥100mm。

- 密封与防水处理

- 硅酮密封胶施工前需进行基材清洁（丙酮擦拭），胶缝宽度≥6mm，深度≥3.5mm，胶缝表面需光滑无气泡（GB 16776）。

### 四、验收与检测标准

#### 1. 外观质量验收

- 玻璃表面不得有划伤（宽度 > 0.1mm 的划痕长度≤100mm，且每平方米≤3 条）、气泡、杂质及镀膜脱落现象。

- 胶缝需饱满、连续，无开裂、缺胶，表面平整度偏差≤2mm。