面料：100%锦纶（20D尼丝纺）

里料：100%锦纶（20D消光艾力纺）

面料功能：防风、防泼水、耐磨

耐水色牢度：变色≧3级，沾色≧3级

耐皂洗色牢度：变色≧3级，沾色≧3级

耐摩擦色牢度：干摩≧3-4级，湿摩≧3-3级

耐汗渍色牢度：变色≧3级，沾色≧3级

填充物：鹅绒，绒子含量≧90%，陆禽毛含量≦1，异色毛绒≦1，残脂率≦1.2

钻绒值（根/㎡）≦100，无明显气味，杂质含量≦1.0

鹅绒：蓬松度≧800+，清洁度≧1000+

耐磨耐洗指数：≧1000+

钻绒技术：高密度面料、分格充绒工艺、防钻绒走线、高密防风

充绒量：S码≧37.5克，M码≧40克，L码≧42.5克，XL码≧45克，2XL≧48.5克，3XL≧

51克，4XL≧53.8克

款式：精致领口亲肤柔软、内里口袋搭配拉锁置物安心、按扣领口设计、圆领与V领随心切换、协查口袋

标识：加印公益林标识、内里羽绒蓬松度标识印花

上述所有技术参数要求均需提供国家批准的服装类检测中心出具的检测报告